聚合物钽电容和标准钽电容对照表

(T520 系列 — T49x 系列)

  - 可在80%~90%的额定电压下使用

  - 更低的失效率

  - 不燃烧失效模式

  - 超低的等效串联电阻（ESR）

  - 聚合物阴极技术具有高频响应功效（容值保持力强）

  - 更低的成本

1. 可在80%~90%的额定电压下使用

|  | 标准钽电容 |  |  | 含保险丝的钽电容 | 聚合物钽电容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 低-ESR | 超低 ESR |  |  |
| KEMET 系列 | T491 | T494 | T495 | T496 | T520 |
| 推荐使用电压 (%) | 50% 额定电压 | 50% 额定电压 | 50% 额定电压 | 50% 额定电压 | 80%~90% 额定电压 |

2. 更低的失效率

|  | 标准钽电容 | 聚合物钽电容 |
| --- | --- | --- |
| 100 PPM失效率 % VRated | 68% | 114% |
| 应用于 50% 额定电压时 失效率(PPM) | 9 | 0 |
| 应用于 80% 额定电压时 失效率(PPM) | 458 | 5 |
| 应用于 90% 额定电压时 失效率(PPM) | 1,700 | 19 |
| 应用于 100% 额定电压时 失效率(PPM) | 2,943 | 95 |

- PPM: 百万分之一

3. 不燃烧失效模式

MnO2

聚合物

MnO2

MnO2

MnO2

MnO2

聚合物

聚合物

聚合物

聚合物

4. 超低的等效串联电阻（ESR）

|  | 标准钽电容 |  |  | 含保险丝的钽电容 | 聚合物钽电容 超低-ESR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 低-ESR | 超低 ESR |  |  |
| KEMET 系列 | T491 | T494 | T495 | T496 | T520 |
| ESR 范围 (Ohm) | 1 ~ 2x | 0.1 ~ x | 0.0x ~ 0.x | 0.1 ~ X | 0.00x ~ 0.0xx |

5. 聚合物阴极技术具有高频响应功效

(100uF 容值)

| 工作电压频率 | 标准钽电容 | 低-ESR-钽电容 | 聚合物钽电容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hz | uF | uF | uF |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1,000 | 100 | 100 | 100 |
| 10,000 | 92 | 99 | 100 |
| 50,000 | 38 | 78 | 101 |
| 100,000 | 21 | 49 | 98 |
| 500,000 | 7 | 13 | 64 |
| 1,000,000 | 5 | 9 | 37 |
| 5,000,000 | 3 | 4 | 11 |

6. 应用和成本比较(具有更低的成本)

在相同电路条件下的使用数量

成本比较